实验系统1的参数：

| 球磨机半径R | 球磨机转速n | 球磨机填充率a | 浆料浓度b | 钢球密度p | 球的硬度x1 | 煤质硬度x2 | 各级配球的数量N | 各级配球的直径Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 0.42m R=0.145m | 46 r/min 临界转速78.5 r/min | 钢球装载率25.3% |  | 锰钢球 7.9g/m3; 铸铁球 7.4g/ m3 | 锰钢球 >50HRC; 铸铁球 45-63HRC | 实验用煤：无烟煤、褐煤、贫煤 | 三级配：Φ30，Φ25，Φ20； 四级配：Φ30，Φ25，Φ20Φ15； 五级配Φ30，Φ25，Φ20，Φ15，Φ10； 以上级配可分别按等数量、等质量混合方式 | 锰钢球 Φ30、Φ25、Φ20、Φ15和Φ10五种； 铸铁球 Φ30、Φ25、Φ20和Φ15四种 |

实验用煤的煤质分析

|  | 1#煤 （无烟煤） | 2#煤 （褐煤） | 3# （贫煤） |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到基水分Mar(%) | 10.2 | 12.4 | 7.3 |
| 空气干燥基灰分Aad(%) | 31.28 | 26.96 | 19.67 |
| 干燥无灰基挥发分Vdaf(%) | 10.86 | 35.42 | 13.96 |
| 空气干燥基全硫St,ad(%) | 0.315 | 0.18 | 0.38 |
| 收到基低位热值Qnet,ar(J/g) | 20070 | 18950 | 25630 |
| 哈氏可磨性指数HGI | 67 | 80 | 45 |
| 可磨性指数KVT1 | 1.2982 | 1.488 | 0.977 |

注：可磨性指数KVT1的近似换算:

试验中还考虑了温度和送风量的影响

实验的因素水平表

| 因素 水平 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度（℃） | 风量（m3/h） | 钢球级配 | 煤质 |
| 1 | 60 | 7 | 3级配（Φ20，Φ25，Φ30） | 1# |
| 2 | 70 | 9 | 4级配（Φ15，Φ20，Φ25，Φ30） | 2# |
| 3 | 80 | 11 | 5级配（Φ10, Φ15，Φ20，Φ25，Φ30） | 3# |

这是以燃料煤粉的细度（R90）作为正交实验结果，得到的煤粉细度正交实验分析直观表

| 因素 | 温度(因素1) | 风量（因素2） | 钢球级配（因素3） | 煤质（因素4） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值1 | 82.537 | 75.293 | 84.007 | 66.087 |
| 均值2 | 83.370 | 81.717 | 77.687 | 73.443 |
| 均值3 | 68.657 | 77.553 | 72.870 | 95.033 |
| 极差Rj | 14.713 | 6.424 | 11.137 | 28.946 |

煤粉细度（R90）正交实验方差分析

| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素A（温度） | 409.83 | 2 | 204.415 | 6.52 |
| 因素B（风量） | 63.70 | 2 | 31.35 | 1 |
| 因素C（钢球级配） | 187.17 | 2 | 93.535 | 2.98 |
| 因素D（煤质） | 1358.16 | 2 | 629.08 | 20.07 |
| 误差e1 | 63.70 | 4 | 31.35 |  |
| 总和 | 2082.56 | 8 |  |  |